398037, г. Липецк, Трубный проезд, 1б

тел.: (4742) 34-42-82, 35-51-11, 34-91-72

факс: (4742) 35-51-11

Стеновые материалы

| № | Наименование, размеры | Вид | Масса шт., кг | Кол-во шт. в 1м3 | Масса пакета, кг | Размер пакета, м | Кол-во на поддоне, шт/м3 | Цена, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 пакет |
| 6 | Блок стеновой СКЦ-1 390х190х188 |  | 20 | 75шт. | 1600 | 1,2х1,0х1,1 | 80 | 48,00 | 3840,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,11 куб. м |  |  |
| 7 | Блок перегородочный СКЦ-2 390х90х188 |  | 9,8 | 150шт. | 1568 | 1,2х1,0х1,1 | 160 | 27,00 | 4320,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,06 куб. м |  |  |

Характеристики стеновых материалов:

Марка бетона на сжатие                         М75

Марка бетона по морозостойкости        F35

Плотность                                             1300 кг/м3

Теплопроводность в кладке                0,371 Вт/м С

Вся продукция сертифицирована в НИИЖБ-филиал ФГУП «НИЦ «Строительство» г.Москва

Отпуск продукции возможен поштучно или кратно квадратному метру.